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考点1:路堤试验路段
【考点星级】★★★★ 【考点分值】 1- 5分
试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小 于200m。下列情况应进行试验路段施工：
(1)二级及二级以上公路路堤。
(2)填石路堤、土石路堤。

(3)特殊路基。

(4)拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。
路堤试验路段施工总结宜包括下列内容：

(1)填料试验、检测报告等。
(2)压实工艺主要参数，如机械组合；压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾

压速度、最佳含水率及碾压时含水率范围等。

(3)过程工艺控制方法及质量控制标准。
(4)施工组织方案及工艺的优化。

(5)原始记录、过程记录。

(6)安全保障措施。

(7)环保措施。




考点2:原地基处理要求

【考点星级】 [image: ]

【考点分值】 1 - 2分
路基范围内的原地基应在路基施工前按下列要求进行处理：

(1)地基表层碾压处理压实度控制标准为：二级及二级以上公路一般土质应不小 于90%;三、四级公路应不小于85%。低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填
[image: ]
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压实，其处理深度应不小于路床厚度。




考点3:路基爆破施工技术

【考点星级】★★★ 【考点分值】1÷2分
根据各种工程目的和要求，路基常用的爆破施工技术分为：光面爆破、预裂 爆破、微差爆破和定向爆破。
(1)光面爆破：在开挖限界的周边适当排列一定间隔的炮孔，或在有侧向临空面 的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成一个光滑、平整的边 坡。
(2)预裂爆破：在开挖限界处按适当间隔排列炮孔，在没有侧局临空面和最小抵  抗线的情况下，用控制药量的方法，预先炸出一条裂缝，使拟爆体与山体分开，  作为隔震减震带，起保护开挖限界以外山体或建筑物和减弱地震对其破坏的作用。
(3)微差爆破：两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔(一般为15~ 75ms)  依次起爆，称为微差爆破，亦称毫秒爆破。

(4)定向爆破：利用爆能将大量土石方按照指定的方向，搬移到一定的位置并堆 积成路堤的一种爆破施工方法，称为定向爆破。





考点4:土质路堤施工规定
【考点星级】★★★★ 【考点分值】 1- 5分
(1)性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实。同一层路基应采用同 一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm。 路基上部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料。有地下水的路段或浸水路堤，  应填筑水稳性好的填料。
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(2)在透水性差的压实层上填筑透水性好的填料前，应在其表面设2%～4%的双 向横坡，并采取相应的防水措施。不得在透水性好的填料所填筑的路堤边坡上覆 盖透水性差的填料。

(3)路堤填筑应从最低处起分层填筑，逐层压实，每种填料的松铺厚度应通过试 验确定。

(4)每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。
(5)填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按1:1~ 1:2的坡度分层留台阶；如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小 于 2m。

(6)质量控制：施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，检测频率为每 1000m²不少于2点。压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方渤检测应符合现行 《公路路基路面现场测试规程》JTG  3450—2019的有关规定。施工过程中，每填 筑 2m 宜检测路线中线和宽度。





考点5:填石路堤施工要求
【考点星级】 [image: ]

【考点分值】1 - 5分

(1)填石路堤应分层填筑压实。在陡峻山坡地段施工特别困难时，三级及三级以 下砂石路面公路的下路堤可采用倾填的方式填筑。

(2)岩性相差较大的填料应分层或分段填筑，软质石料与硬质石料不得混合使用。
(3)填石路堤顶面与细粒生填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层。
(4)压实机械宜选用自重不小于18t 的振动压路机。

(5)填石路堤采用强夯、冲击压路机进行补压时，应避免对附近构造物造成影响。

(6)中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌。码砌防护的石料强度、尺寸 应满足设计要求。边坡码砌与路基填筑应基本同步进行。
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(7)采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭和底部 设置排水垫层、顶部设置防渗层等措施。
(8)填石路堤施工过程质量控制。施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定 的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测。施工过程中， 每填高3m 宜检测路基中线和宽度。
(9)不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标准。填石路堤的
##
压实质量标准采用孔隙率作为控制指标。孔隙率的检测应采用水袋法进行。





考点6:土石路堤施工技术 【考点星级】 [image: ]
【考点分值】 1- 3分
103978
(1)填筑方法

土石路堤不得采用倾填方法，只能采用分层填筑、分层压实。宜用推土机铺 填，松铺厚度控制在400mm 以内，接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。
(2)土石路堤施工要求

①压实机械宜选用自重不小于18t 的振动压路机。

②应分层填筑压实，不得倾填。

③应使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料和土。

④土石混合料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分段填筑。

⑤填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应 4917
小于300mm。该层填料最大粒径宜小于150mm, 压实后表面应无孔洞。
大
⑥中硬、硬质石料填筑土石路堤时，宜进行边坡码砌，码砌与路堤填筑宜同步进

行，软质石料土石路堤的边坡按土质路堤边坡处理。

⑦采用强夯、冲击压路机进行补压时，应避免对附近构造物造成影响。

⑧土石路堤施工过程质量控制：中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一
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压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数，压实质量可采用沉降差指 标进行检测。施工过程中，每填筑3m 高宜检测路线中线和宽度。



考点7:高路堤施工技术

【考点星级】★★★ 【考点分值】 1-2分
路基填土边坡高度大于20m 的路堤称为高路堤。高路堤填料宜优先采用强度 高、水稳性好的材料，或采用轻质材料。路堤浸水部分应采用水稳性和透水性均 好的材料。
高路堤施工要求：

(1)高路堤段应优先安排施工，宜预留1个雨季或6个月以h  的沉降期。
(2)高路堤施工中应按设计要求预留高度与宽度，并进行动态监控。

(3)高路堤宜每填筑2m 冲击补压一次，或每填筑4～6m强夯补压一次。

(4)高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测。
(5)在不良地质路段的高路堤填筑，应控制填筑速率，并进行地表水平位移监测， 必要时应进行地下土体分层水平位移监测。





考点8:台背与墙背填筑施工技术
【考点星级】 [image: ]

【考点分值】1- 2分

(1)台背与墙背填筑施工要求
①二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于96%; 二级以下公路的路堤与回填的连接部，应预留台阶。

②台背和锥坡的回填宜同步进行。

③台背与墙背1.0m 范围内回填宜采用小型夯实机具压实。

[image: ]




名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：
 (
                      
                 
点亮职业人生
)二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：  

[image: ]


=
④分层压实厚度宜不大于150mm, 填料粒径宜小于100mm, 涵洞两侧回填填料粒径 宜小于50mm,  压实度应不小于96%。
78
⑤部位狭窄时，可采用低强度等级混凝土、浆砌片石等材料回填。


O
⑥涵洞两侧应对称分层回填压实。
⑦回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。
9
⑧台背与墙背回填，应在结构物强度达到设计强度的75%以上时进行。
(2)台背与墙背填筑填料要求

填料宜采用透水性材料、轻质材料、无机结合料稳定材料等，崩解性岩石、 膨胀土不得用于台背与墙背填筑。





考点9:垫层与浅层处理 【考点星级】 [image: ]
【考点分值】 1 - 2分





034978

垫层类型按材料可分为碎石垫层、砂砾垫层、石屑垫层、矿渣垫层、粉煤灰 垫层以及灰土垫层等。浅层处理可采用浅层置换、浅层改良、抛石挤淤等方法， 处理深度不宜大于3m。
①砂砾、碎石垫层施工规定

A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂，砂砾或碎石，含泥量应不大于5%, 最大粒径宜小于50mm。

B. 垫层宜分层铺筑、压实。垫层应水平铺筑。当地形有起伏时，应开挖台阶，台

阶宽度宜为0.5～1m。



849178

C. 垫层宽度应宽出路基坡脚0.5～1m,两侧宜用片石护砌或采用其他方式防护。

②铺设土工合成材料规定

A.土工合成材料技术指标应满足设计要求。土工合成材料在存放及铺设过程中不 得在阳光下长时间暴露。与土工合成材料直接接触的填料中不得含强酸性、强碱
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性物质。

B.施工中应采取措施防止土工合成材料受损，出现破损时应及时修补或更换。
③浅层置换施工规定

置换宜选用强度高的砂砾、碎石等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填 筑、压实。
④浅层改良施工规定
A.对非饱和黏质土的软弱表层，可添加石灰、水泥等进行改良处置。

B. 施工前应先完善排水设施，施工期间不得积水。

C. 石灰、水泥等应与土拌和均匀，严格控制含水率。施工时，应分层填筑、压实。
⑤抛石挤淤施工规定

A. 应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm8A
B. 当软土地层平坦，横坡缓于1:10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填、渐 次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧；当横坡陡于1:10时，应自高侧向低 侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m 宽的平台。

C. 当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实。





考点10:竖向排水体

【考点星级】★★★ 【考点分值】 1- 3分
竖向排水体适用于深度大于3m 的软土地基处理。用于对淤泥质土和淤泥地基 进行处理时，宜与加载预压或真空预压方案联合使用。采用竖向排水体处理软土 地基时，应保证有足够的预压期。
竖向排水体可采用袋装砂井和塑料排水板。竖向排水体可按正方形或等边三 角形布置。袋装砂井和塑料排水板可采用沉管式打桩机施工，塑料排水板也可用 插板机施工。袋装砂井宜采用圆形套管，套管内径宜略大于砂井直径；塑料排水

[image: ]




名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：
—9—
[image: ]优路教育
[image: ]


板宜采用矩形套管，也可采用圆形套管。宜配置能够检测排水体施工深度的设备。
袋装砂井施工工艺程序为：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入 套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。
塑料排水板施工工艺程序为：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑 料排水板穿靴一插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂 垫 层 。
①袋装砂井施工规定
A.宜采用中、粗砂，粒径大于0.5mm 颗粒的含量宜大于50%,含泥量应小于3%, 渗透系数应大于5×10⁻²mm/s。砂袋的渗透系数应不小于砂的渗透系数。
B. 套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋。发生砂袋带出或损坏时，应在 原孔位边缘重打。
C. 砂袋在孔口外的长度应不小于300mm, 并顺直伸入砂砾垫层。

D. 袋装砂井施工质量应符合表1.1-8的规定。

表1.1-8袋装砂井施工质量标准

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	井距(mm)
	±150
	抽查2%且不少于5点

	2
	井长(mm)
	≥设计值
	查施工记录

	3
	井径(mm)
	+10,0
	挖验2%且不少于5点

	4
	灌砂率(%)
	-5
	查施工记录


②塑料排水板施工规定

A. 塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖。
B. 施工中应防止泥土等杂物进入套管内。
C. 塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于500mm, 并及时弯折埋设于砂垫层中。

D. 塑料排水板施工质量应符合表1.1-9的规定。

表1. 1-9 塑料排水板施工质量标准
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	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	板距(mm)
	±150
	抽查2%且不少于5点

	2
	板长(mm)
	≥设计值
	抽查2%且不少于5点
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